## Slide 1
Atomen aan het werk praktijkprocessen live gevolgd op atoomschaal
Joost Frenken
Kamerlingh Onnes Laboratorium, Universiteit Leiden
‘Nano’ en waar dat goed voor is
Onze ‘ogen’: Scanning Tunneling Microscope
Grafeen: hoe construeer je 1 atoomlaag?
Katalyse: hoe werkt dat eigenlijk?

## Slide 2
Wat is nanoTechnologie?
In ieder geval niet:
en ook niet:
maar wel:

## Slide 3
De ‘wet’ van Moore (1965)
Miniaturisering van de elektronica:
elke ~1.5 jaar verdubbelt het aantal schakelingen / cm2
(Bron: Intel)

## Slide 4
(Bron: ASML)
De ‘wet’ van Moore (1965)
Miniaturisering van de elektronica:
elke ~1.5 jaar verdubbelt het aantal schakelingen / cm2

## Slide 5
Grafeen: atomair kippengaas
Prof. Andre Geim
Nobelprijs
Fysica 2010
grafiet
grafeen = 1 atoomlaag grafiet
‘droommateriaal’:
Allerdunste materiaal!
Vele bijzondere eigenschappen

## Slide 6
Grafeen: ‘wonder’-materiaal
Langer bekend, maar echt ‘ontdekt’ in 2005
Één atoomlaag grafiet: anders dan grafiet!
Speciale eigenschappen en toepassingen:
  Superhoge elektronen-mobiliteit supersnelle chiptechnologie (vervanger van silicium)
  Supersterk en flexibel opvouwbare elektronica, folie, coating, membraan, versterkend element in composiet
  Chemisch inert beschermende coating (anti-corrosie, anti-adhesie, anti-wrijving, …)
  Efficiënt in ladingsopslag ‘ultracondensator’: vervanging van lithium batterijen
  Efficiënt in waterstofopslag opslagmedium voor energie (waterstof)
  Bio-compatibel bio-sensoren

grafeen
 grafiet
voorbij ‘theorie’-stadium: bewezen eigenschappen
aantal publicaties

## Slide 7
Het grote probleem: maak ‘t maar eens
Laboratorium-methode: PLAKBAND! hoge kwaliteit maar superlage opbrengst: arbeidsintensief, kleine stukjes
Toekomst: groei-methoden acceptabele opbrengst maar nu nog slechte kwaliteit: defecten, multilagen, …
Princeton Univ.
+


UC Berkeley

## Slide 8
A
V
naald
preparaat
piëzo
element
STM = ‘Scanning Tunneling Microscope’
(NL: raster-tunnelmicroscoop)
Principe van de STM
gevolgde
weg
preparaat
naald
bron: ASPMS

## Slide 9
STM aan het werk
(Bron: Forschungsz. Juelich)
gevolgde
weg
preparaat
naald

## Slide 10
Afbeeldingen met atoomresolutie
Oppervlak van goud

## Slide 11
Atomen in de verdrukking op goud
Au(111) met ‘haringgraat’ reconstructie

## Slide 12
Scanning Tunneling Microscoop

## Slide 13
Groei van grafeen
What limits the quality of grown graphene?
G. Dong et al., to be publ.
RT ⇒ 975K.
Rh(111) surface, exposed to C2H4
3 × 10-9 → 1 × 10-8 mbar
170 nm
[similar study of h-BN: PRL 104, 096102 (2010)]

## Slide 14
Heterogene katalyse
A
A
B
B
AB
AB
Prof. G. Ertl
Nobelprijs
Chemie 2007

## Slide 15
Platinum before and after exposure to CO+O2 Flytzani-Stephanopoulos et al. (’77) McIntyre et al., J.Vac.Sci.Technol. A 11 (1993)
We moeten kijken onder werkomstandigheden
Hoge druk + hoge temperatuur; invloed op structuur!

## Slide 16
Speciale instrumentatie
STM om katalysator ‘in actie’ te volgen
www.LeidenProbeMicroscopy.com
prototype voor commercieel instrument

## Slide 17
Influence of NO on Pt(110)
Pt(110)
in H2/NO
T = 425K
Ptot ≈ 0.5 bar
~ 40 nm x 40 nm
preliminary results: Qian Liu
Notes: Starts well into thr proc (NO red.); Step density increases when NO increases. Now we try to find out whether the reactivity is influenced in this facetting.

## Slide 18
Influence of CO on Pt(110)
00:26
02:15
00:06
00:02
00:00
00:01
Pt(110) in Ar/O2/CO
T=425K
Ptot=1.25 bar
140 nm x 140 nm
8h:31min

“missing row”
to
rough unrec.
to
smooth unrec.

## Slide 19
25 nm
Again: Pt(110)… ‘Clean’
Bulk Pt
Surface Pt
(1x2) missing row reconstruction
293 K ‘vacuum’

## Slide 20
5 nm
Again: Pt(110)… hot and in CO
160ºC 1 bar CO
Bulk Pt
Surface Pt
reconstruction lifted by the CO

## Slide 21
Effect van CO + O2 op platina opperlvak
120 nm
CO2 pressure (mbar)
CO pressure (mbar)
1
2
3
4
5
20
40
60
oxidehuidje van 1 atoomlaag dik
Pt
O
C

## Slide 22
Pt / Pd / …
Pt / Pd / …
Pt / Pd / …
Pt / Pd / …
Pt / Pd
PtOx / PdOx
low PCO / PO2
low PCO / PO2
low PCO / PO2
high PCO / PO2
Mars-van Krevelen redox mechanism
Mars &Van Krevelen (1954)
Hendriksen et al., PRL 89 (2002) 046101 Over et al., Science 287 (2000) 1474
high PCO / PO2
/ …

## Slide 23
25 M€ samenwerking academia  industrie
www.realnano.nl
Nano-Imaging under Industrial Conditions

## Slide 24
ReactorSTM: LPM-version
www.LeidenProbeMicroscopy.com
now at Brookhaven National Laboratory, NY, USA

## Slide 25
Real => Reciprocal space!
(Courtesy: P.Ginter/ESRF)

## Slide 26
ReactorSXRDTM
Surface X-Ray Diffraction
Richard van Rijn, Marcelo Ackermann,
Olivier Balmes,
Roberto Felici, …
ID03-beamline, ESRF
R. van Rijn et al., Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 014101

## Slide 27
ReactorSXRDTM
Surface X-Ray Diffraction
Richard van Rijn, Marcelo Ackermann,
Olivier Balmes,
Roberto Felici, …
ID03-beamline, ESRF
R. van Rijn et al., Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 014101

## Slide 28
Pt(110) structure during CO-oxidation
Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 255505.
(0 1.5 l)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
10
Structue factor (a.u.)
l (r.l.u)
50
(0 2.5 l)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
10
Structue factor (a.u.)
l (r.l.u)
50
SXRD (Ackermann) DFT (Hammer, Arhus Un.)
625 K, 0.5 bar O2, 35 mbar CO

## Slide 29
Spontaneous reaction oscillations
Pd(100)
408 K
1.2 bar O2
Hendriksen et al., Nature Chemistry 2, 730 (2010)

## Slide 30
Oscillations in CO oxidation on Pd(100)
Surface X-Ray Diffraction from metal surface (and oxide/metal int’face)
Hendriksen et al., Nature Chemistry 2, 730 (2010)

## Slide 31
SXRD (Richard van Rijn & Willem Onderwaater, with ID03 team)
  Pd nanoparticles behave similar to Pd surfaces: oxides ↔ metal
  Also oscillations for Pd nanoparticles!
Volgende stap: nanodeeltjes!
ReactorAFMTM (Marta Cañas-Ventura & Sander Roobol)
  ‘See’ oxide-supported nanoparticles

## Slide 32
(0.92 -0.73)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
10
20
30
40
50
60
70
Structure factor (a.u.)
l (r.l.u. of substrate)
www.RealNano.nl
www.InterfacePhysics.nl
www.LeidenProbeMicroscopy.com
Atomen aan het werk
  Nieuw: LIVE nano-technieken
  Groei van grafeen
  Katalytische reacties

## Slide 33
Kees Herbschleb, Marta Cañas-Ventura, Dunja Stoltz, Qian Liu, Sander Roobol, Violeta Navarro-Paredes, Ivar Taminiau, Johan Bakker, Peter van der Tuijn,
Mirthe Bergman, Bas Hendriksen, Guocai Dong, Dirk van Baarle, Elodie Fourré,…
Kamerlingh Onnes Laboratory, Leiden University, The Netherlands
Ioana Popa, Carlos Quirós, Hyojung Kim, Andrea Resta,
Olivier Balmes, Didier Wermeille, Lucien Petit, Thomas Dufrane, Helena Isern, Odile Robach, Salvador Ferrer, Roberto Felici,…
ESRF, Beamline ID03, Grenoble, France
Alexei Ofitserov, Gertjan van Baarle
Leiden Probe Microscopy BV
Collab/commun: Edvin Lundgren (Lund), Andreas Stierle (Siegen)
Herbert Over (Gießen), Karsten Reuter (Berlin/Munich)
Met veel dank aan:
Richard van Rijn, Marcelo Ackermann, Willem Onderwaater